Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н

# ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | норматив ГОСТ 31108-2016 | среднее за 2020г |
| --- | --- | --- |
| 1 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тонкость помола (остаток на сите № 008), % | не нормируется | 2,1 |
| Удельная поверхность, см2/г | не нормируется | 3539 |
| Начало схватывание, мин | не ранее 60 | 210 |
| Конец схватывания, мин | не нормируется | 265 |
| Равномерность изменения объема, мм | не более 10 | 0,2 |
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 26,75 |
| Ложное схватывание | не нормируется | Нет |
| Плотность, г/см3 | не нормируется | 3,12 |
| 2 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ |
| Предел прочности на сжатие при пропаривании (группа эффективности), МПа | Для групп по эффективности I – более 32 II – от 28 до 32 III – менее 28 | 35,8 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 2 суток, МПа | не нормируется | 4,5 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 10 | 19,9 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | не нормируется | 8,0 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 42,5 не более 62,5 | 50,1 |
| 3 ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ |
| Добавки, % | 6-20 (шлак) | 19,6 |
| Потери при прокаливании, % | не нормируется | 2,11 |
| Нерастворимый остаток, % | не нормируется | 0,30 |
| Содержание сульфата (по SO3), % | не более 3,5 | 2,90 |
| Cодержание хлор-иона Cl-, % | не более 0,1 | 0,0054 |
| Cодержание щелочей (R2O), % | не нормируется | 0,67 |
| Содержание SiO2, % | не нормируется | 23,93 |
| Содержание Al2O3, % | не нормируется | 6,61 |
| Содержание Fe2O3, % | не нормируется | 3,26 |
| Содержание CaO, % | не нормируется | 58,73 |
| Содержание MgO, % | не нормируется | 0,39 |
| 4 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА | Среднее значение |
| Трехкальциевый силикат C3S, % | не нормируется | 63,88 |
| Двухкальциевый силикат C2S, % | не нормируется | 15,23 |
| Трехкальциевый алюминат C3A, % | не нормируется | 6,42 |
| Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF, % | не нормируется | 10,94 |
| Оксид магния MgO, % | не более 5,0 | 0,35 |
| 5 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 | 77,7 ± 19,0 |

Сертификаты соответствия: № BY/112 02.01. 022 03199,

Аттестат аккредитации № BY/112 2.4620

Система менеджмента предприятия сертифицирована по стандартам СТБ ISO 9001, СТБ ISО 14001, СТБ 18001

# Text boxes

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское производственно-торговое  унитарное предприятие                                                                                                              «Управляющая компания холдинга                                                                                 БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»                                                                                                                                                                                                                                                                            Открытое акционерное общество «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»

Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2,                                АБК в районе месторождения «Каменка»