Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

# ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ  ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108-2016; ГОСТ 30515-2013

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | норматив ГОСТ 31108-2016 | среднее за 2020г |
| --- | --- | --- |
| 1 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Тонкость помола (остаток на сите № 008), % | не нормируется | 0,5 |
| Удельная поверхность, см2/г | не нормируется | 4250 |
| Начало схватывание, мин. | не ранее 60 | 155 |
| Конец схватывания, мин. | не нормируется | 215 |
| Равномерность изменения объема, мм | не более 10 | 0,1 |
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 28,00 |
| Ложное схватывание | не нормируется | нет |
| 2 ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ |
| Предел прочности на сжатие при пропаривании (группа эффективности), МПа | Для групп по эффективности I – более 32 II – от 28 до 32 III – менее 28 | 41,3 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 2 суток, МПа | не нормируется | 5,6 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 2 суток, МПа | не менее 20 | 27,3 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | не нормируется | 8,6 |
| Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа | не менее 42,5 не более 62,5 | 55,2 |
| 3 ВЕЩЕСТВЕННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ |
| Добавки, % |  | отсутствуют |
| Потери при прокаливании, % | не более 5,0 | 1,79 |
| Нерастворимый остаток, % | не более 5,0 | 0,17 |
| Содержание сульфата (по SO3), % | не более 4,0 | 3,12 |
| Cодержание хлор-иона Cl-, % | не более 0,1 | 0,0050 |
| Содержание щелочей (R2O), % | не нормируется | 0,67 |
| Содержание SiO2, % | не нормируется | 21,14 |
| Содержание Al2O3, % | не нормируется | 4,53 |
| Содержание Fe2O3, % | не нормируется | 3,48 |
| Содержание CaO, % | не нормируется | 63,09 |
| Содержание MgO, % | не нормируется | 0,28 |
| 4 МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА | Среднее значение |
| Трехкальциевый силикат C3S, % | не нормируется | 66,01 |
| Двухкальциевый силикат C2S, % | не нормируется | 12,65 |
| Трехкальциевый алюминат C3A, % | не нормируется | 6,32 |
| Четырехкальциевый алюмоферрит C4AF, % | не нормируется | 11,06 |
| Оксид магния MgO, % | не более 5,0 | 0,32 |
| 5 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 | 68,7±17,8 |

Сертификаты соответствия: № BY/112 02.01. 022 02961,

Аттестат аккредитации № BY/112 2.4620

Система менеджмента предприятия сертифицирована по стандартам

СТБ ISO 9001-20015; СТБ ISО 1400-20171; СТБ 18001-2009

# Text boxes

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                              РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие

«Управляющая компания холдинга

БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»

Открытое акционерное общество «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР»

Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2,

АБК в районе месторождения «Каменка»